附件3

清远市市场监督管理局建筑用陶瓷产品

质量监督抽查实施细则（2023年）

- 抽样方法

- 抽查产品：陶瓷砖

抽样样品应为同类别、同型号规格、同批次的产品。

抽样方法及数量：在企业的成品库内中随机抽取有产品质量检验合格证明或者以其他形式表明合格的、近期生产的产品。如拟抽取样品为瓷质砖时，其必须为通过瓷质砖 3C 认证的产品。

抽样数量根据样品规格不同来确定，样品长边长度小于 600mm 规格的陶瓷砖抽取检验样品数量最少为 20 块，备用样品数量至少 10 块；长边长度不小于 600mm 规格的陶瓷砖抽取检验样品数量最少为 12 块，备用样品数量至少 10 块。（注：抽取样品数量时应在满足抽取的检验样品和备用样品数量基础上，整箱抽取不拆原包装，）随机数一般可使用随机数表、骰子或扑克牌等方法产生。生产领域抽样时，每个生产单位抽取符合方案规定的不超过二个批次产品，对于委托加工的，原则上在同一个受检单位（被委托方）可抽取不超过3个生产单位（委托方）的产品。

样品处置：检验样品和备用样品应分别签封，样品封签时，应对样品包装的开缝进行封签，双方人员在封条边缘骑缝签字。产品封样后寄送样品前，采用木架打包以保证陶瓷砖在运输过程不受损坏，

在生产领域抽样时，备用样品封存在被抽查单位。

二、主要检验项目及检验项目属性划分

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 | 强制性 | 非强制性 | 重要项 | 较重要项 | 次要项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 尺寸 | GB/T3810.2-2016 |  | ● |  | ● |  |
| 2 | 吸水率 | GB/T3810.3-2016 |  | ● |  | ● |  |
| 3 | 破坏强度 | GB/T3810.4-2016 |  | ● |  | ● |  |
| 4 | 断裂模数 | GB/T3810.4-2016 |  | ● |  | ● |  |
| 5 | 无釉砖耐磨性 | GB/T3810.6-2016 |  | ● |  | ● |  |
| 6 | 抗釉裂性 | GB/T3810.11-2016 |  | ● |  | ● |  |
| 7 | 耐化学腐蚀性 | GB/T3810.13-2016 |  | ● |  | ● |  |
| 8 | 耐污染性 | GB/T 3810.14-2016 |  | ● |  | ● |  |
| 9 | 放射性 | GB 6566-2010 | ● |  | ● |  |  |
| 注： 1.尺寸只测长度、宽度和厚度，厚度只包括 GB/T 4100-2015《陶瓷砖》标准附录中的厚度项目，不包括 GB/T 4100-2015《陶瓷砖》标准 7.3 条厚度项目。 2．抗化学腐蚀性只测耐家庭化学试剂和游泳池盐类； 3. 无釉砖耐磨性仅适用于无釉地砖； 4．抗釉裂性、耐污染性、抗化学腐蚀性仅适用于有釉陶瓷砖。 |  |  |  |  |  |  |  |

注：执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

三、判定规则

（一）依据标准

1. 强制性标准。

GB 6566-2010 建筑材料放射性核素限量

2.推荐性标准。

GB/T 4100-2015 陶瓷砖

GB/T 3810.2-2016 陶瓷砖试验方法 第 2 部分：尺寸和表面质量的检验

GB/T 3810.3-2016 陶瓷砖试验方法 第 3 部分：吸水率﹑显气孔率﹑表观相对密度和容重的测定

GB/T 3810.4-2016 陶瓷砖试验方法 第 4 部分：断裂模数和破坏强度的测定

GB/T 3810.6-2016 陶瓷砖试验方法 第 6 部分：无釉砖耐磨深度的测定

GB/T 3810.11-2016 陶瓷砖试验方法 第 11 部分：有釉砖釉裂性的测定

GB/T 3810.13-2016 陶瓷砖试验方法 第 13 部分：耐化学腐蚀性的测定

GB/T 3810.14-2016 陶瓷砖试验方法 第 14 部分：耐污染性的测定

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求。

（二）判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为抽取的样本所检项目未检出不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

当被检样品明示的质量要求优于监督抽查实施细则中依据的标准要求时，应按被检样品明示的质量要求判定；

当被检样品明示的质量要求劣于或不包含监督抽查实施细则中依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定；

当被检样品明示的质量要求劣于或包含监督抽查实施细则中依据的推荐性标准要求时，应以被检样品明示的质量要求判定，如相应检验结果不符合相关推荐性标准要求时，应在检验报告中予以说明；

当被检样品明示的质量要求不包含监督抽查实施细则中依据的推荐性标准要求时，该指标不参与判定，但应在检验报告中作出说明；

当被检样品未能提供有效的企业标准时，按相关国家或行业标准进行判定；

当被检样品标签标识中执行标准信息和产品类别信息不明或有误，影响检测和判定时，可根据相关强制性标准要求，同时结合产品特点等信息判断和选择相关标准进行检验，并应在检验报告中作出相关说明；

按照产品质量相关法律法规的规定判定。

检验中发现因样品失效或者其他原因致使检验无法进行的，检验人员应如实记录，并提供相关证明材料，报送组织监督抽查的市场监管部门。