附件4

清远市市场监督管理局人造板产品质量监督抽查实施细则（2023年）

- 抽样方法

# 抽查产品：普通胶合板、细木工板、中密度纤维板。抽查样品应为同一型号规格，同一批次的产品。优先抽取被抽样企业有代表性的规格产品。

抽样方法：从企业成品仓库随机抽取经企业出厂检验合格或者以任何方式表明合格的、近期生产的产品。

抽样数量：以同一批号、同一规格的产品为抽样基数，原则上中密度纤维板等板材类产品的抽样基数不少于20张。

所抽样品分为初检样品、复验样品和备样。初检样品和复验样品用于产品标准中要求的初检和复验，备样用于异议处理时进行的复检。

表1抽样量

| 产品类型 | 抽样量 | 检验样品 | 备用样品 |
| --- | --- | --- | --- |
| 普通胶合板 | 5张 | 3张作为检验样品，分别为初检1张（锯制成600mm×600mm×3块，500mm×500mm×2块）、复验2张（锯制成600mm×600mm×6块，500mm×500mm×4块） | 2张（锯制成600mm×600mm ×6块） |
| 细木工板 | 5张 | 初检1张（锯制成500mm×500mm×5块）、复验2张（锯制成500mm×500mm×10块） | 2张（锯制成500mm×500mm×10块） |
| 中密度纤维板 | 5张 | 初检1张（锯制成800mm×800mm×2块，500mm×500mm×2块）、复验2张（锯制成800mm×800mm×4块，500mm×500mm×4块） | 2张（锯制成800mm×800mm×4块） |

将初检、复验样板按照标准规定取样，每片样块应注明编号。样品应用铝箔、塑料袋等不吸附、不释放甲醛的材料密封包装。抽样单还需标注产品执行标准、产品用途分类、产品耐磨等级、甲醛释放量等级、产品规格等信息。

随机数一般可使用随机数表、随机数骰子或扑克牌等方法产生。

备注: 当人造板的厚度≥25mm时，按实际检验要求进行锯制.

二、主要检验项目及检验项目属性划分

（一）中密度纤维板

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 | 强制性 | 非强制性 | 重要项 | 较重要项 | 次要项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 密度 | GB/T 17657-2013 |  | ● |  | ● |  |
| 2 | 板内密度偏差 | GB/T 17657-2013 |  | ● |  | ● |  |
| 3 | 含水率 | GB/T 17657-2013 |  | ● |  | ● |  |
| 4 | 静曲强度 | GB/T 17657-2013 |  | ● |  | ● |  |
| 5 | 弹性模量 | GB/T 17657-2013 |  | ● |  | ● |  |
| 6 | 吸水厚度膨胀率 | GB/T 17657-2013 |  | ● |  | ● |  |
| 7 | 表面胶合强度 | GB/T 17657-2013 |  | ● |  | ● |  |
| 8 | 内胶合强度 | GB/T 17657-2013 |  | ● |  | ● |  |
| 9 | 甲醛释放限量 | GB 18580-2017 | ● |  | ● |  |  |

（二）普通胶合板

| 序号 | 检验项目 |  | 检验方法 | 强制性 | 非强制性 | 重要项 | 较重要项 | 次要项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 含水率 |  | GB/T 17657-2013 |  | ● |  | ● |  |
| 2 | 胶合强度 |  | GB/T 17657-2013 |  | ● |  | ● |  |
| 3 | 浸渍剥离 |  | GB/T 17657-2013 |  | ● |  | ● |  |
| 4 | 静曲强度 | 顺纹 | GB/T 17657-2013 |  | ● |  | ● |  |
|  |  | 横纹 | GB/T 17657-2013 |  | ● |  | ● |  |
| 5 | 弹性模量 | 顺纹 | GB/T 17657-2013 |  | ● |  | ● |  |
|  |  | 横纹 | GB/T 17657-2013 |  | ● |  | ● |  |
| 6 | 甲醛释放量 |  | GB 18580-2017 | ● |  | ● |  |  |

（三）细木工板

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 | 强制性 | 非强制性 | 重要项 | 较重要项 | 次要项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 横向静曲强度 | GB/T 17657-2013 |  | ● |  | ● |  |
| 2 | 含水率 | GB/T 17657-2013 |  | ● |  | ● |  |
| 3 | 浸渍剥离性能 | GB/T 17657-2013 |  | ● |  | ● |  |
| 4 | 表面胶合强度 | GB/T 17657-2013 |  | ● |  | ● |  |
| 5 | 甲醛释放量 | GB 18580-2017 | ● |  | ● |  |  |

注：执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

三、判定规则

（一）依据标准

1. 强制性标准。

GB 18580-2017《室内装饰装修材料  人造板及其制品中甲醛释放限量》

2.推荐性标准。

GB/T 11718-2021《中密度纤维板》

GB/T 9846-2015《普通胶合板》

GB/T 5849-2016《细木工板》

GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求。

（二）判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为抽取的样本所检项目未检出不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

当被检样品明示的质量要求优于监督抽查实施细则中依据的标准要求时，应按被检样品明示的质量要求判定；

当被检样品明示的质量要求劣于或不包含监督抽查实施细则中依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定；

当被检样品明示的质量要求劣于或包含监督抽查实施细则中依据的推荐性标准要求时，应以被检样品明示的质量要求判定，如相应检验结果不符合相关推荐性标准要求时，应在检验报告中予以说明；

当被检样品明示的质量要求不包含监督抽查实施细则中依据的推荐性标准要求时，该指标不参与判定，但应在检验报告中作出说明；

当被检样品未能提供有效的企业标准时，按相关国家或行业标准进行判定；

当被检样品标签标识中执行标准信息和产品类别信息不明或有误，影响检测和判定时，可根据相关强制性标准要求，同时结合产品特点等信息判断和选择相关标准进行检验，并应在检验报告中作出相关说明；

按照产品质量相关法律法规的规定判定。

检验中发现因样品失效或者其他原因致使检验无法进行的，检验人员应如实记录，并提供相关证明材料，报送组织监督抽查的市场监管部门。