附件13

清远市市场监督管理局钢筋混凝土用热轧钢筋产品质量监督抽查实施细则（2023年）

一、抽样方法

抽查产品：热轧带肋钢筋、热轧光圆钢筋

在企业的待销产品中随机抽取有产品质量检验合格证明或者以其他形式表明合格的、近期生产的产品。

抽查样品基数应满足抽样数量要求。

随机数一般可使用随机数表等方法产生。

抽样数量和方法如下：

1、热轧带肋钢筋

对直条热轧带肋钢筋取样时，在同一标准生产的同一商标、同一牌号、同一规格的产品中随机抽取1捆，在该捆中随机抽取5 根钢筋，每根钢筋截取的长度为2400mm（d≥28mm 的钢筋取样长度为3400mm），逐根顺序编号为1～5，再把每根钢筋分成2 支长度为1200mm 的样品（d≥28mm 的每根钢筋分成2支长度为1700mm 的样品），2支样品逐支编号标记，并一一对应（如1-a，1-b），每支样品要保证有完整的表面标志，标记a的5支样品为检验样品，标记b的5支样品为备用样品。

检样和备样分别包装和封存。

对盘卷热轧带肋钢筋取样时，随机抽取同一商标、同一牌号、同一规格产品的5盘产品，在每盘钢筋上距头或尾至少2000mm处，随机截取1根长度为2400mm 的钢筋，逐根顺序编号为1～5，再把每根钢筋分成2支长度为1200mm 的样品，2 支样品逐支编号标记，并一一对应（如1-a，1-b）。标记a 的5 支样品为检验样品，标记b 的5 支样品为备用样品。

检样和备样分别包装和封存。

2、热轧光圆钢筋

对直条热轧光圆钢筋取样时，在同一标准生产的同一商标、同一牌号、同一规格的产品中随机抽取1捆，在该捆中随机抽取5根钢筋，每根钢筋截取的长度为2400 mm的热轧光圆钢筋，逐根顺序编号为1～5，再把每根钢筋分成2支长度为1200 mm的样品，2支样品逐支编号标记，并一一对应（如l-a，l-b），标记a的5支样品为检验样品，标记b的5支样品为备用样品。检样和备样分别包装和封存。

对于盘卷型式的热轧光圆钢筋取样时，随机抽取同一商标、同一牌号、同一规格产品的5盘产品,在每盘钢筋上距头或尾至少2000 mm处，随机截取1根长度为2400 mm的钢筋，逐根顺序编号为1～5，再把每根钢筋分成2支长度为1 200 mm的样品，2支样品逐支编号标记，并一一对应（如l-a，l-b）。标记a的5支样品为检验样品，标记b的5支样品为备用样品。

检样和备样分别包装和封存。

- 主要检验项目及检验项目属性划分

- （一）热轧带肋钢筋

| 序号 | 检验项目 |  | 检验依据 | 检验方法 | A类a | B类b |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 尺寸 | 横肋高 | GB/T 1499.2-2018 | GB/T 1499.2-2018 |  | ● |
| 2 |  | 肋间距 |  |  |  | ● |
| 3 | 重量偏差c |  |  |  | ● | ● |
| 4 | 化学成分 | 碳 |  | GB/T 223.5-2008 GB/T 223.11-2008 GB/T 223.12-1991 GB/T 223.14-2000 GB/T 223.19-1989 GB/T 223.23-2008 GB/T 223.26-2008 GB/T 223.40-2007 GB/T 223.59-2008 GB/T 223.63-2022 GB/T 223.85-2009 GB/T 223.86-2009 GB/T 4336-2016 GB/T 20123-2006 GB/T 20125-2006 | ● |  |
| 5 |  | 硅 |  |  | ● |  |
| 6 |  | 锰 |  |  | ● |  |
| 7 |  | 磷 |  |  | ● |  |
| 8 |  | 硫 |  |  | ● |  |
| 9 |  | 碳当量 |  |  | ● |  |
| 10 | 力学性能 | 抗拉强度 |  | GB/T 28900-2022及GB/T 1499.2-2018 | ● |  |
| 11 |  | 下屈服强度 |  |  | ● |  |
| 12 |  | 断后伸长率d |  |  | ● |  |
| 13 |  | 最大力总延伸率e |  |  | ● |  |
| 14 |  | 实测抗拉强度与实测屈服强度之比e |  |  | ● |  |
| 15 |  | 实测屈服强度与屈服强度特征值之比e |  |  | ● |  |
| 16 | 工艺性能 | 弯曲性能 |  | GB/T 28900-2022及GB/T 1499.2-2018 | ● |  |
| 17 |  | 反向弯曲f |  |  | ● |  |
| 18 | 金相 |  |  | GB/T 13298-2015及GB/T 1499.2-2018 | ● |  |
| 19 | 表面标志 |  |  | GB/T 1499.2-2018 |  | ● |
| a极重要质量项目。 b重要质量项目。 c重量偏差项目实测值大于标准值的2.0倍，为重要项；实测值小于标准值或等于标准值的2.0倍，为较重要项； d断后伸长率适用于非抗震钢筋； e实测抗拉强度与实测屈服强度之比（可简称“强屈比”）、实测屈服强度与屈服强度特征值之比（可简称“屈屈比”）、最大力总延伸率检验适用于抗震钢筋； # f反向弯曲项目适用于抗震钢筋。 |  |  |  |  |  |  |

注：①对所抽取的热轧带肋钢筋样品，先进行尺寸、重量偏差、表面标志项目的检验，后截取化学成分、金相、力学性能、工艺性能的检验样品，截取后的剩余留样保留并与截取样品编号一一对应。

②化学成分的检验方法优先采用光谱法，仲裁检验采用化学法。

③金相统一采用微观组织进行检验和判定。

（二）热轧光圆钢筋

| 序号 | 检验项目 |  |  | 检验依据 | 检验方法 | 重要程度分类 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | A类a | B类b |
| 1 | 力学性能 |  | 下屈服强度 | GB/T1499.1-2017 | GB/T 28900-2022和 GB 1499.1-2017 | ● |  |
|  |  |  | 抗拉强度 | GB/T 499.1-2017 | GB/T 28900-2022和 GB 1499.1-2017 | ● |  |
|  |  |  | 断后伸长率 | GB/T1499.1-2017 | GB/T 28900-2022和 GB 1499.1-2017 | ● |  |
| 2 | 工艺性能 |  | 冷弯 | GB/T1499.1-2017 | GB/T 28900-2022和 GB 1499.1-2017 | ● |  |
| 3 | 化学成分 |  | C | GB/T1499.1-2017 | GB/T 223.5-2008 GB/T 223.11-2008 GB/T 223.12-1991 GB/T 223.14-2000 GB/T 223.19-1989 GB/T 223.23-2008 GB/T 223.26-2008 GB/T 223.40-2007 GB/T 223.59-2008 GB/T 223.63-2022 GB/T 223.85-2009 GB/T 223.86-2009 GB/T 4336-2016 GB/T 20123-2006 GB/T 20125-2006 | ● |  |
|  |  |  | Si | GB/T1499.1-2017 |  | ● |  |
|  |  |  | Mn | GB/T1499.1-2017 |  | ● |  |
|  |  |  | P | GB/T 499.1-2017 |  | ● |  |
|  |  |  | S | GB/T1499.1-2017 |  | ● |  |
| 4 | 重量偏差c |  |  | GB/T1499.1-2017 | GB/T 1499.1-2017 | ● | ● |
| 5 | 尺寸 | 直径允许偏差 |  | GB/T1499.1-2017 | GB 1499.1-2017 |  | ● |
|  |  | 不圆度 |  | GB/T 499.1-2017 | GB 1499.1-2017 |  | ● |
| 备注 | a极重要质量项目。 b重要质量项目。 c重量偏差项目实测值大于标准值的2.0倍，为A类；实测值小于标准值或等于标准值的2.0倍，为B类。 |  |  |  |  |  |  |

注：①对所抽取的热轧光圆钢筋样品，先进行尺寸、重量偏差项目的检验，后截取化学成分、力学性能、工艺性能项目的检验样品。

②化学成分的检验方法优先采用光谱法，仲裁检验采用化学法。

三、判定规则

（一）依据标准

GB/T 1499.2-2018《钢筋混凝土用钢第2部分：热轧带肋钢筋》

GB/T 1499.1-2017《钢筋混凝土用钢 第1部分：热轧光圆钢筋》

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求。

（二）判定原则

经检验，所检验项目全部符合标准要求，判定为被抽查产品未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。当产品存在A类项目不合格时，属于严重不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定，但应在检验报告备注中进行说明。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定，但应在检验报告备注中进行说明。

建筑钢材产品（钢筋）信息确认表

| 执行标准（打√） | 牌号（打√） | 规格（公称直径，mm）（打√） |
| --- | --- | --- |
| □GB/T 1499.2-2018《钢筋混凝土用钢 第2部分:热轧带肋钢筋》 | □HRB400 □HRBF400 □HRB400E □HRBF400E □HRB500 □HRBF500 □HRB500E □HRBF500E □HRB600 | □6 □8 □10 □12 □14 □16 □18 □20 □22 □25 □28 □32 □36 □40 □50 |
| □GB/T 1499.1-2017《钢筋混凝土用钢 第1部分:热轧光圆钢筋》 | □HPB300 | □6 □8 □10 □12 □14 □16 □18 □20 □22 |

以上信息由本企业确认提供

企业代表签名（盖章）：

# 年    月    日