附件6

2020年清远市第四季度混凝土原材料(砂)质量检测

情况统计表

| 序号 | 混凝土生产企业 |  | 样品 | 检测类别 | 总组数 | 合格数 | 不合格数 | 合格率 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 清远丰诚混凝土有限公司 |  | 砂 | 送检 | 9 | 9 | 0 | 100% |  |
|  |  |  |  | 抽检 | / | / | / | / |  |
| 2 | 清远市合展混凝土有限公司 |  | 砂 | 送检 | 4 | 4 | 0 | 100% |  |
|  |  |  |  | 抽检 | / | / | / | / |  |
| 3 | 清远市键发混凝土有限公司 |  | 砂 | 送检 | 3 | 3 | 0 | 100% |  |
|  |  |  |  | 抽检 | / | / | 0 | 100% |  |
| 4 | 清远市联兴混凝土有限公司 |  | 砂 | 送检 | 4 | 4 | 0 | 100% |  |
|  |  |  |  | 抽检 |  |  | 0 | 100% |  |
| 5 | 清远市清新区恒基混凝土有限公司 |  | 砂 | 送检 | 7 | 7 | 0 | 100% |  |
|  |  |  |  | 抽检 | 3 | 3 | 0 | 100% |  |
| 6 | 清远市砼业混凝土有限公司 |  | 砂 | 送检 | 1 | 1 | 0 | 100% |  |
|  |  |  |  | 抽检 | / | / | / | / |  |
| 7 | 清远市威信混凝土有限公司 |  | 砂 | 送检 | 9 | 9 | 0 | 100% |  |
|  |  |  |  | 抽检 | / | / | / | / |  |
| 8 | 清远市新鸿基混凝土有限公司 |  | 砂 | 送检 | 4 | 4 | 0 | 100% |  |
|  |  |  |  | 抽检 | 4 | 4 | 0 | 100% |  |
| 9 |  | 清远市清晟混凝土有限公司 | 砂 | 送检 | 10 | 10 | 0 | 100% |  |
|  |  |  |  | 抽检 | / | / | / | / |  |
| 10 |  | 清远市清新区荣达混凝土有限公司 | 砂 | 送检 | / | / | / | / |  |
|  |  |  |  | 抽检 | 4 | 1 | 3 | 25% | 石粉含量不符合 |
| 11 |  | 清远市清新区恒益混凝土有限公司 | 砂 | 送检 | / | / | / | / |  |
|  |  |  |  | 抽检 | 3 | 1 | 2 | 33.3% | 石粉含量不符合 |
| 12 |  | 清远市中交三公局盛达建设有限公司 | 砂 | 送检 | 1 | 1 | 0 | 100% |  |
|  |  |  |  | 抽检 | / | / | / | / |  |
| 13 |  | 清远市宇创环保混凝土有限公司 | 砂 | 送检 | 2 | 2 | 0 | 100% |  |
|  |  |  |  | 抽检 | / | / | / | / |  |
| 14 |  | 佛冈县佳润混凝土有限公司 | 砂 | 送检 | 2 | 2 | 0 | 100% |  |
|  |  |  |  | 抽检 | / | / | / | / |  |
| 15 |  | 英德市佳润混凝土有限公司 | 砂 | 送检 | 3 | 3 | 0 | 100% |  |
|  |  |  |  | 抽检 | 2 | 2 | 0 | 100% |  |
| 16 |  | 清远市清晟矿业有限公司 | 砂 | 送检 | 2 | 2 | 0 | 100% |  |
|  |  |  |  | 抽检 | / | / | / | / |  |
| 17 |  | 清远市粤鑫新型建筑材料有限公司 | 砂 | 送检 | 6 | 6 | 0 | 100% |  |
|  |  |  |  | 抽检 | / | / | / | / |  |
| 18 |  | 清远市科俊混凝土有限公司 | 砂 | 送检 | 2 | 2 | 0 | 100% |  |
|  |  |  |  | 抽检 | / | / | / | / |  |
| 19 |  | 阳山县凯诚混凝土有限公司 | 砂 | 送检 | 1 | 1 | 0 | 100% |  |
|  |  |  |  | 抽检 | / | / | / | / |  |
| 20 |  | 佛冈锦华混凝土有限公司 | 砂 | 送检 | / | / | / | / |  |
|  |  |  |  | 抽检 | 1 | 1 | 0 | 100% |  |
| 21 |  | 英德市富基混凝土有限公司 | 砂 | 送检 | / | / | / | / |  |
|  |  |  |  | 抽检 | 2 | 2 | 0 | 100% |  |
| 22 |  | 英德市圣德混凝土有限公司 | 砂 | 送检 | / | / | / | / |  |
|  |  |  |  | 抽检 | 1 | 1 | 0 | 100% |  |
| 23 |  | 阳山县凯诚混凝土有限公司 | 砂 | 送检 | / | / | / | / |  |
|  |  |  |  | 抽检 | 2 | 1 | 1 | 50% | 石粉含量不符合 |
| 24 |  | 连州市合创混凝土有限公司 | 砂 | 送检 | / | / | / | / |  |
|  |  |  |  | 抽检 | 1 | 1 | 0 | 100% |  |
| 25 |  | 连南瑶族自治县祥盛混凝土有限公司 （料口） | 砂 | 送检 | / | / | / | / |  |
|  |  |  |  | 抽检 | 2 | 2 | 0 | 100% |  |
| 26 |  | 连州市腾飞混凝土有限公司 | 砂 | 送检 | / | / | / | / |  |
|  |  |  |  | 抽检 | 1 | 1 | 0 | 100% |  |
| 27 |  | 广东立方体环保混凝土科技有限公司 | 砂 | 送检 | / | / | / | / |  |
|  |  |  |  | 抽检 | 2 | 1 | 1 | 50% | 石粉含量不符合 |
| 28 |  | 英德市东华镇英昊混凝土有限公司 | 砂 | 送检 | / | / | / | / |  |
|  |  |  |  | 抽检 | 2 | 1 | 1 | 50% | 石粉含量不符合 |

注：1.样品是指水泥、砂、石、粉煤灰、减水剂等，分类填表；

- 数据来源于清远市建设工程质量检测站。

- 抽检的工地有：瀚清华府二期幼儿园、，检测参数氯离子含量均合格