附件6

2021年清远市第一季度混凝土原材料(砂)质量检测情况统计表

| 序号 | 混凝土生产企业 |  | 样品 |  | 检测类别 |  | 总组数 |  | 合格数 |  | 不合格数 |  | 合格率 |  | 备注 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 清远丰诚混凝土有限公司 |  | 砂 |  | 送检 |  | 6 |  | 6 |  | 0 |  | 100% |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 抽检 |  | 2 |  | 2 |  | 0 |  | 100% |  |  |  |  |
| 2 | 清远润城混凝土有限公司 |  | 砂 |  | 送检 |  | / |  | / |  | / |  | / |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 抽检 |  | 1 |  | 1 |  | 0 |  | 100% |  |  |  |  |
| 3 | 清远市广清混凝土有限公司 |  | 砂 |  | 送检 |  | / |  | / |  | / |  | / |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 抽检 |  | 2 |  | 2 |  | 0 |  | 100% |  |  |  |  |
| 4 | 清远市合展混凝土有限公司 |  | 砂 |  | 送检 |  | 3 |  | 3 |  | 0 |  | 100% |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 抽检 |  | 2 |  | 2 |  | 0 |  | 100% |  |  |  |  |
| 5 | 清远市键发混凝土有限公司 |  | 砂 |  | 送检 |  | 1 |  | 1 |  | 0 |  | 100% |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 抽检 |  | 3 |  | 3 |  | 0 |  | 100% |  |  |  |  |
| 6 | 清远市景盛混凝土有限公司 |  | 砂 |  | 送检 |  | / |  | / |  | / |  | / |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 抽检 |  | 2 |  | 2 |  | 0 |  | 100% |  |  |  |  |
| 7 | 清远市联兴混凝土有限公司 |  | 砂 |  | 送检 |  | 6 |  | 6 |  | 0 |  | 100% |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 抽检 |  | 2 |  | 2 |  | 0 |  | 100% |  |  |  |  |
| 8 | 清远市清新区恒基混凝土有限公司 |  | 砂 |  | 送检 |  | 3 |  | 3 |  | 0 |  | 100% |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 抽检 |  | / |  | / |  | / |  | / |  |  |  |  |
| 9 | 清远市砼业混凝土有限公司 |  | 砂 |  | 送检 |  | 2 |  | 2 |  | 0 |  | 100% |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 抽检 |  | / |  | / |  | / |  | / |  |  |  |  |
| 10 | 清远市威信混凝土有限公司 |  | 砂 |  | 送检 |  | 6 |  | 6 |  | 0 |  | 100% |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 抽检 |  | 2 |  | 2 |  | 0 |  | 100% |  |  |  |  |
| 11 | 清远市新鸿基混凝土有限公司 |  | 砂 |  | 送检 |  | 2 |  | 2 |  | 0 |  | 100% |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 抽检 |  | 3 |  | 3 |  | 0 |  | 100% |  |  |  |  |
| 12 | 清远市益强混凝土有限公司 |  | 砂 |  | 送检 |  | / |  | / |  | / |  | / |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 抽检 |  | 2 |  | 2 |  | 0 |  | 100% |  |  |  |  |
| 序号 |  | 混凝土生产企业 |  | 样品 |  | 检测类别 |  | 总组数 |  | 合格数 |  | 不合格数 |  | 合格率 |  | 备注 |  |
| 13 |  | 清远市顺丰混凝土有限公司 |  | 砂 |  | 送检 |  | / |  | / |  | / |  | / |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 抽检 |  | 2 |  | 1 |  | 1 |  | 50% |  | 含泥量不合格 |  |
| 14 |  | 清远市清晟混凝土有限公司 |  | 砂 |  | 送检 |  | 4 |  | 4 |  | 0 |  | 100% |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 抽检 |  | 2 |  | 2 |  | 0 |  | 100% |  |  |  |
| 15 |  | 清远市中交三公局盛达建设有限公司 |  | 砂 |  | 送检 |  | / |  | / |  | / |  | / |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 抽检 |  | 1 |  | 1 |  | 0 |  | 100% |  |  |  |
| 16 |  | 清远市宇创混凝土有限公司 |  | 砂 |  | 送检 |  | / |  | / |  | / |  | / |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 抽检 |  | 1 |  | 1 |  | 0 |  | 100% |  |  |  |
| 17 |  | 佛冈县佳润混凝土有限公司 |  | 砂 |  | 送检 |  | 2 |  | 2 |  | 0 |  | 100% |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 抽检 |  | / |  | / |  | / |  | / |  |  |  |
| 18 |  | 英德市佳润混凝土有限公司 |  | 砂 |  | 送检 |  | 2 |  | 2 |  | 0 |  | 100% |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 抽检 |  | / |  | / |  | / |  | / |  |  |  |
| 19 |  | 清远市清晟矿业有限公司 |  | 砂 |  | 送检 |  | 3 |  | 3 |  | 0 |  | 100% |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 抽检 |  | / |  | / |  | / |  | / |  |  |  |
| 20 |  | 清远市粤鑫混凝土有限公司 |  | 砂 |  | 送检 |  | / |  | / |  | / |  | / |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 抽检 |  | 3 |  | 3 |  | 0 |  | 100% |  |  |  |
| 21 |  | 清远市粤鑫新型建筑材料有限公司 |  | 砂 |  | 送检 |  | 3 |  | 3 |  | 0 |  | 100% |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 抽检 |  | / |  | / |  | / |  | / |  |  |  |
| 22 |  | 清远市科俊混凝土有限公司 |  | 砂 |  | 送检 |  | 2 |  | 2 |  | 0 |  | 100% |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 抽检 |  | 2 |  | 2 |  | 0 |  | 100% |  |  |  |
| 23 |  | 阳山县凯诚混凝土有限公司 |  | 砂 |  | 送检 |  | 1 |  | 1 |  | 0 |  | 100% |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 抽检 |  | / |  | / |  | / |  | / |  |  |  |
| 24 |  | 连州市金基混凝土有限公司 |  | 砂 |  | 送检 |  | / |  | / |  | / |  | / |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 抽检 |  | 1 |  | 1 |  | 0 |  | 100% |  |  |  |
| 25 |  | 连州市祥友混凝土有限公司 |  | 砂 |  | 送检 |  | 1 |  | 1 |  | 0 |  | 100% |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 抽检 |  | / |  | / |  | / |  | / |  |  |  |

注：1.样品是指水泥、砂、石、粉煤灰、减水剂等，分类填表；

2.数据来源于清远市建设工程质量检测站有限公司。