2021年清远市铝合金建筑型材产品质量监督抽查实施细则

1.产品分类

1.1产品分类及代码

产品分类及代码见表1。

表1 产品分类及代码

| 产品分类 | 一级分类 | 二级分类 | 三级分类 |
| --- | --- | --- | --- |
| 分类代码 | 4 | 402 | --- |
| 分类名称 | 建筑和装饰装修材料 | 铝合金建型材 | --- |

1.2产品种类

铝合金建筑型材按表面处理型式分为：阳极氧化型材、电泳涂漆型材、喷粉型材、喷漆型材，以及未经表面处理的基材。

- 企业生产规模划分

企业生产规模划分见表2。

表2 企业生产规模划分

| 行业名称 | 指标名称 | 计量单位 | 大型 | 中型 | 小型 | 微型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工业 | 从业人员(X) | 人 | X≥1000 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥40000 | 2000≤Y＜40000 | 300≤Y＜2000 | Y＜300 |

注：大型、中型和小型企业须同时满足所列指标的下限，否则下划一档。

3.抽样

3.1抽样型号或规格

抽取样品应为同一规格、同一批次、同一牌号、同一状态的产品。抽取的样品应是适用于门窗、幕墙类标准规定的产品。

优先抽取企业市场销售主导产品

3.2抽样方法、基数及数量

3.2.1抽样方法：

在企业的成品库内或市场待销产品中随机抽取有产品质量检验合格证明或者以其他形式表明合格的、近期生产的产品。

随机数一般可使用随机数表、骰子或扑克牌等方法产生。

3.2.2抽样基数：

抽查样品基数满足抽样数量即可。

3.2.3抽样数量：

生产领域抽样时，每个生产单位可抽取不超过二个批次不同规格型号的产品，对于委托加工的，原则上在同一个受检单位（被委托方）可抽取不超过3 个生产单位（委托方）的产品。

每种产品共抽取5 根型材。截取检验样品方法如下：

表1 样品数量和截取方法

| 序号 | 产品种类 | 取样数量 | 取样方法及样品数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 阳极氧化型材、电泳涂漆型材、喷粉型材和喷漆型材 | 从同一规格、同一批次、同一牌号、同一状态的产品中随机抽取5 根,分别编号1#、2#、3#、4#、5#。 | 1、先从一端端部切除长度500 mm。 2、每根截去端部后，再连续截取2 段，每段长1000mm，共计10 段。标记方法见图1。 3、标记a 的5 段样品为一包，签封标明为检验样品；标记b 的5 段样品为一包，签封标明为备用样品。 |

图1 阳极氧化型材、电泳涂漆型材、喷粉型材和喷漆型材截取示意图

3.3样品处置

检验样品和备用样品应分别签封。检验样品和备用样品分别用牛皮纸或塑料膜等保护材料进行包覆并用透明胶带缠绕加固，可拆取部位均需加贴封条。抽样人员和被抽查企业人员在封条上签字同时应有相应影像记录。

运输（寄送）到检验机构，样品运送中应采取打木架或纸箱等相关措施对样品进行固定，防止剧烈碰撞、挤压损坏样品。

样品必须保存在干燥、室温、无腐蚀性气氛的环境中。

样品及备样由抽样人员或委托受检单位送交质检机构。

3.4抽样单

应按有关规定填写抽样单，并记录被抽查产品及企业相关信息。对于产品检验所需的样品技术参数等信息，需要被抽企业提供的，应在抽样现场获取。同时记录被抽查企业上一年度生产的铝合金建筑型材销售总额，以万元计。若被抽查企业上一年未生产此类产品，则记录本年度已实际生产此类产品的销售总额，并加以注明。

3.5注意事项

如果样品标注的信息不全，必须在抽样单上确认该产品的基本类别和型号规格，并由生产企业盖章或签字确认。

3.6抽样分组及人员要求

本次抽样分一组进行，抽样人员严格按照省局的要求需取得抽样资格证方可从事本次抽样工作。

4.检验依据

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

GB/T 5237.1-2017《铝合金建筑型材 第1部分：基材》

GB/T 5237.2-2017《铝合金建筑型材 第2部分：阳极氧化型材》

GB/T 5237.3-2017《铝合金建筑型材 第3部分：电泳涂漆型材》

GB/T 5237.4-2017《铝合金建筑型材 第4部分：喷粉型材》

GB/T 5237.5-2017《铝合金建筑型材 第5部分：喷漆型材》

GB/T 7999-2015 铝及铝合金光电直读发射光谱分析方法

GB/T 3190-2008《变形铝及铝合金化学成分》

企业明示标准及产品明示质量要求。企业未声称执行标准的，以国家推荐性标准作为依据。

涉及本类产品质量判定相关法律法规、国家有关规定。主要包括《中华人民共和国产品质量法》《中华人民共和国消费者权益保护法》《产品质量监督抽查管理暂行办法》《广东省查处生产销售假冒伪劣产品违法行为条例》等法律法规规章及《广东省市场监督管理局产品质量监督抽查工作指导意见（试行）》（粤市监质监〔2019〕494号）。

- 检验项目及检验项目属性划分

  - 检验项目及属性划分

检验项目及属性划分见表3~表6。

表3 检验项目及属性划分（阳极氧化型材）

| 序号 | 检验项目 | 依据标准条款 | 强制性/推荐性 | 检测方法 | 重要程度或不合格程度分类 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | A类a | B类b |
| 1 | 尺寸偏差 | GB/T5237.1-2017 | 推荐性 | GB/T5237.1-2017 | ● |  |
| 2 | 氧化膜厚度 | GB/T5237.2-2017 | 推荐性 | GB/T5237.2-2017 |  | ● |
| 3 | 拉伸 性能 | GB/T5237.1-2017 | 推荐性 | GB/T228-2010 | ● |  |
| 4 | 化学成分 | GB/T5237.1-2017 | 推荐性 | GB/T20975-2008 |  | ● |
| 备注：a 极重要质量项目 b 重要质量项目 注：极重要质量项目是指直接涉及人体健康、使用安全的指标；重要质量项目是指产品涉及环保、能效、关键性能或特征值的指标。 |  |  |  |  |  |  |

表4检验项目及属性划分（电泳涂漆型材）

| 序号 | 检验项目 | 依据标准条款 | 强制性/推荐性 | 检测方法 | 重要程度或不合格程度分类 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | A类a | B类b |
| 1 | 尺寸偏差 | GB/T5237.1-2017 | 推荐性 | GB/T5237.1-2017 | ● |  |
| 2 | 复合膜性能 | GB/T5237.3-2017 | 推荐性 | GB/T5237.3-2017 |  | ● |
| 3 | 拉伸 性能 | GB/T5237.1-2017 | 推荐性 | GB/T228-2010 | ● |  |
| 4 | 化学成分 | GB/T5237.1-2017 | 推荐性 | GB/T20975-2008 |  | ● |
| 备注：a 极重要质量项目 b 重要质量项目 注：极重要质量项目是指直接涉及人体健康、使用安全的指标；重要质量项目是指产品涉及环保、能效、关键性能或特征值的指标。 |  |  |  |  |  |  |

表5检验项目及属性划分（喷粉型材）

| 序号 | 检验项目 | 依据标准条款 | 强制性/推荐性 | 检测方法 | 重要程度或不合格程度分类 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | A类a | B类b |
| 1 | 尺寸偏差 | GB/T5237.1-2017 | 推荐性 | GB/T5237.1-2017 | ● |  |
| 2 | 涂层性能 | GB/T5237.4-2017 | 推荐性 | GB/T5237.4-2017 |  | ● |
| 3 | 拉伸 性能 | GB/T5237.1-2017 | 推荐性 | GB/T228-2010 | ● |  |
| 4 | 化学成分 | GB/T5237.1-2017 | 推荐性 | GB/T20975-2008 |  | ● |
| 备注：a 极重要质量项目 b 重要质量项目 注：极重要质量项目是指直接涉及人体健康、使用安全的指标；重要质量项目是指产品涉及环保、能效、关键性能或特征值的指标。 |  |  |  |  |  |  |

表6检验项目及属性划分（喷漆型材）

| 序号 | 检验项目 | 依据标准条款 | 强制性/推荐性 | 检测方法 | 重要程度或不合格程度分类 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | A类a | B类b |
| 1 | 尺寸偏差 | GB/T5237.1-2017 | 推荐性 | GB/T5237.1-2017 |  | ● |
| 2 | 涂层性能 | GB/T5237.5-2017 | 推荐性 | GB/T5237.5-2017 |  | ● |
| 3 | 拉伸 性能 | GB/T5237.1-2017 | 推荐性 | GB/T228-2010 | ● |  |
| 4 | 化学成分 | GB/T5237.1-2017 | 推荐性 | GB/T20975-2008 |  | ● |
| 备注：a 极重要质量项目 b 重要质量项目 注：极重要质量项目是指直接涉及人体健康、使用安全的指标；重要质量项目是指产品涉及环保、能效、关键性能或特征值的指标。 |  |  |  |  |  |  |

  - 检验应注意的问题

5.2.1膜层性能：阳极氧化型材、喷粉型材和喷漆型材是指膜层性能，电泳涂漆型材是指复合膜性能，按所抽产品表面处理方法来确定其膜层性能。

5.2.2阳极氧化型材的膜层性能（局部膜厚、平均膜厚）、电泳涂漆型材的复合膜性能（阳极氧化膜局部膜厚、漆膜局部膜厚、复合膜局部厚度）检验项目检测方法采用 GB/T 4957 或 GB/T 6462。若有异议采用 GB/T 6462 规定的显微镜法。

5.2.3若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

5.2.4若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性 标准要求判定。

5.2.5若被检产品明示的质量要求低于或包含细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

5.2.6若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

5.2.7若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定，但应在检验报告备注中进行说明。

- 判定原则

6.1综合判定

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。当产品存在A类项目不合格时，属于严重不合格。

6.2检验结论表述

6.2.1经抽样检验，所检项目符合××标准，依据《2021年铝合金建筑型材产品质量专项监督抽查实施方案》，判定为合格。

6.2.2经抽样检验，××项目不符合××标准，依据《2021年铝合金建筑型材产品质量专项监督抽查实施方案》，判定为不合格（属于严重不合格）。

- 异议处理

被抽样生产者、销售者对检验结论有异议的，应提出书面复检申请并阐明理由，向清远市市场监督管理局提出，由清远市市场监督管理局依法依规处理。

8 . 本方案未明确的监督抽查抽样检验相关技术规范，均按照《产品质量监督抽查管理暂行办法》（国家市场监督管理总局第18号令）、《产品质量监督抽查抽样检验技术服务规范》（T/GDAQI 020-2020）规定执行。