附件14

2022年清远市建筑防水卷材产品质量监督

抽查实施细则

一 抽样方法

在企业的待销产品中随机抽取有产品质量检验合格证明或者以其他形式表明合格的、近期生产的产品。

抽查样品基数满足抽样数量即可。

产品类型分别如下：

1.弹性体改性沥青防水卷材

按不同胎基，不同上、下表面材料分为18个品种（见表1）。

表1 弹性体改性沥青防水卷材

| 胎基 上、下表面材料 | 聚酯胎(PY) | 玻纤胎(G) | 玻纤增强聚酯毡(PYG) |
| --- | --- | --- | --- |
| 聚乙烯膜、细砂 聚乙烯膜、聚乙烯膜 细砂、细砂 细砂、聚乙烯膜 矿物粒料、细砂 矿物粒料、聚乙烯膜 | PY PE S PY PE PE PY S S PY S PE PY M S PY M PE | G PE S G PE PE G S S G S PE G M S G M PE | PYG PE S PYG PE PE PYG S S PYG S PE PYG M S PYG M PE |

产品按物理力学性能分为Ⅰ型和Ⅱ型。

产品按名称、型号、胎基、上表面材料、下表面材料、厚度、面积顺序标记，如：SBS I PY M PE 3 10。

2.自粘聚合物改性沥青防水卷材

按有无胎基增强分为无胎基(N类)、聚酯胎基(PY类)。

N类按上表面材料分为聚乙烯膜(PE)、聚酯膜(PET)、无膜双面自粘(D)。

PY类按上表面材料分为聚乙烯膜(PE)、细砂(S)、无膜双面自粘(D)。

按物理力学性能分为Ⅰ型和Ⅱ型。

产品按名称、类、型、上表面材料、厚度、面积顺序标记，如：自粘卷材 N I PE 2.0 20。

3.预铺防水卷材

按主体材料分为塑料防水卷材(P类)、沥青基聚酯胎防水卷材(PY类)、橡胶防水卷材（R类）。

产品按名称、类型、主体材料厚度/全厚度、面积顺序标记，如：预铺防水卷材 P 0.9/1.2-50。

4.湿铺防水卷材

按增强材料分为高分子膜基防水卷材、聚酯胎基防水卷材(PY类)，高分子膜基防水卷材分为高强度类（H类）、高延伸率类（E类）。

产品按粘结表面分为单面粘合（S）、双面粘合（D）。

产品按名称、类型、粘结表面、全厚度、面积顺序标记，如：湿铺防水卷材 PY D 3.0-10。

5.聚氯乙烯（PVC）防水卷材

执行GB 12952-2011产品按组成分为均质卷材（代号H）、带纤维背衬卷材（代号L）、织物内增强卷材（代号P）、玻璃纤维内增强卷材（代号G）、玻璃纤维内增强带纤维背衬卷材（代号GL）。

产品按名称、是否外露使用、类型、厚度、长度、宽度顺序标记，如：PVC卷材 外露 L 1.50mm/20m×2.00m。

6.高分子防水材料（片材）FS2、JS2类

产品按类型代号、材质、规格（长度×宽度×厚度）来标记，如：FS2 50.0m×2.0m×1.0mm。见表2.

表2 高分子防水材料（片材）

| 分类 |  | 代号 | 主要原材料 |
| --- | --- | --- | --- |
| 均质片 | 树脂类 | JS2 | 乙烯醋酸乙烯共聚物或聚乙烯等 |
| 复合片 | 树脂类 | FS2 | （聚乙烯、乙烯醋酸乙烯共聚物等）/织物 |

抽样数量：

即在批中随机抽取2或3卷作为物理力学性能卷，按表3方法在抽取的该卷样品上沿纵向切取一定长度的试样。

表3 样品数量和裁样方法

| 序号 | 产品品种 | 组批方式 | 抽样方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 弹性体改性沥青防水卷材 | 同一类型、同一规格10000m2为一批，不足10000m2时亦作为一批 | 每卷开卷后距外层卷头先切除2.5m。取1卷，取1.5m的全幅卷材试样两块（其中一块为备用样，紧跟裁取）；另取1卷，取1.0m的全幅卷材两块作为单项复验样品（其中一块为备用复验样品，紧跟裁取）。 |
| 2 | 预铺防水卷材 |  | 每卷开卷后距外层卷头先切除1.0m。 取1卷，取3.0m的全幅卷材试样两块（其中一块为备用样，紧跟裁取）；另取1卷，取1.0m的全幅卷材两块作为单项复验样品（其中一块为备用复验样品，紧跟裁取）。 |
| 3 | 湿铺防水卷材 |  |  |
| 4 | 自粘聚合物改性沥青防水卷材 |  | 每卷开卷后距外层卷头先切除2.5m。取1卷，取2.0m的全幅卷材试样两块（其中一块为备用样，紧跟裁取）；另取1卷，取1.0m的全幅卷材两块作为单项复验样品（其中一块为备用复验样品，紧跟裁取）。 |
| 5 | 聚氯乙烯（PVC）防水卷材 |  | 每卷开卷后距外层卷头先切除0.5m。取1卷，取1.5m的全幅卷材试样两块（其中一块为备用样，紧跟裁取）；另取1卷，取0.5m的全幅卷材两块作为单项复验样品（其中一块为备用复验样品，紧跟裁取）。 |
| 6 | 高分子防水材料-片材 | 以同品种、同规格的5000m2片材（如日产量超过8000m2则以8000m2）为一批 | 每卷开卷后距外层卷头先切除0.3m。取1卷，取1m的全幅卷材试样两块（其中一块为备用样，紧跟裁取）；另取2卷，分别切取1m全幅试样各两块，作为单项物理性能复验样品（其中每卷中的一块为备用复验样品，紧跟裁取）。 |

随机数一般可使用随机数表、随机数骰子或扑克牌等方法产生。

二 检验依据

本次抽查检验项目和检验方法依据见表4-表9。

表4 弹性体改性沥青防水卷材产品检验项目

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验方法 | 重要程度分类 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | A类a | B类b |
| 1 | 可溶物含量 | GB 18242-2008 | GB 18242-2008 | ● |  |
| 2 | 耐热性 | GB 18242-2008 | GB 18242-2008 |  | ● |
| 3 | 低温柔性 | GB 18242-2008 | GB 18242-2008 | ● |  |
| 4 | 不透水性 | GB 18242-2008 | GB 18242-2008 | ● |  |
| 5 | 拉力 | GB 18242-2008 | GB 18242-2008 |  | ● |
| 6 | 延伸率 | GB 18242-2008 | GB 18242-2008 |  | ● |
| 7 | 热老化（拉力保持率） | GB 18242-2008 | GB 18242-2008 |  | ● |
| 8 | 热老化（延伸率保持率） | GB 18242-2008 | GB 18242-2008 |  | ● |
| 9 | 热老化（低温柔性） | GB 18242-2008 | GB 18242-2008 |  | ● |
| 10 | 热老化（尺寸变化率） | GB 18242-2008 | GB 18242-2008 |  | ● |
| 11 | 热老化（质量损失） | GB 18242-2008 | GB 18242-2008 |  | ● |
| 12 | 渗油性 | GB 18242-2008 | GB 18242-2008 |  | ● |
| 13 | 接缝剥离强度 | GB 18242-2008 | GB 18242-2008 |  | ● |
| a 极重要质量项目 b 重要质量项目 |  |  |  |  |  |

表5  预铺防水卷材产品检验项目

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验方法 | 重要程度分类 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | A类a | B类b |
| 1 | 可溶物含量 | GB/T 23457-2017 | GB/T 328.26 | ● |  |
| 2 | 拉伸性能（拉力） | GB/T 23457-2017 | GB/T 23457-2017 |  | ● |
| 3 | 拉伸性能（拉伸强度） | GB/T 23457-2017 | GB/T 23457-2017 |  | ● |
| 4 | 拉伸性能（膜断裂伸长率） | GB/T 23457-2017 | GB/T 23457-2017 |  | ● |
| 5 | 拉伸性能（最大拉力时伸长率） | GB/T 23457-2017 | GB/T 23457-2017 |  | ● |
| 6 | 拉伸性能（拉伸时现象） | GB/T 23457-2017 | GB/T 23457-2017 |  | ● |
| 7 | 钉杆撕裂强度 | GB/T 23457-2017 | GB/T 328.18 |  | ● |
| 8 | 抗冲击性能 | GB/T 23457-2017 | GB/T 23457-2017 |  | ● |
| 9 | 抗静态荷载 | GB/T 23457-2017 | GB/T 23457-2017 |  | ● |
| 10 | 耐热性 | GB/T 23457-2017 | GB/T 23457-2017 | ● |  |
| 11 | 低温弯折性 | GB/T 23457-2017 | GB/T 23457-2017 | ● |  |
| 12 | 低温柔性 | GB/T 23457-2017 | GB/T 23457-2017 | ● |  |
| 13 | 渗油性 | GB/T 23457-2017 | GB/T 23457-2017 |  | ● |
| 14 | 与后浇混凝土剥离强度（无处理） | GB/T 23457-2017 | GB/T 23457-2017 | ● |  |
| 15 | 与后浇混凝土剥离强度（浸水处理） | GB/T 23457-2017 | GB/T 23457-2017 |  | ● |
| 16 | 与后浇混凝土剥离强度（泥沙污染表面） | GB/T 23457-2017 | GB/T 23457-2017 |  | ● |
| 17 | 与后浇混凝土剥离强度（热处理） | GB/T 23457-2017 | GB/T 23457-2017 |  | ● |
| 18 | 热老化（拉力保持率） | GB/T 23457-2017 | GB/T 23457-2017 |  | ● |
| 19 | 热老化（伸长率保持率） | GB/T 23457-2017 | GB/T 23457-2017 |  | ● |
| 20 | 热老化（低温弯折性） | GB/T 23457-2017 | GB/T 23457-2017 |  | ● |
| 21 | 热老化（低温柔性） | GB/T 23457-2017 | GB/T 23457-2017 |  | ● |
| 22 | 尺寸变化率 | GB/T 23457-2017 | GB/T 23457-2017 |  | ● |
| a 极重要质量项目 b 重要质量项目 |  |  |  |  |  |

表6  湿铺防水卷材产品检验项目

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验方法 | 重要程度分类 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | A类a | B类b |
| 1 | 可溶物含量 | GB/T 35467-2017 | GB/T 328.26 | ● |  |
| 2 | 拉伸性能（拉力） | GB/T 35467-2017 | GB/T 35467-2017 |  | ● |
| 3 | 拉伸性能 （最大拉力时伸长率） | GB/T 35467-2017 | GB/T 35467-2017 |  | ● |
| 4 | 拉伸性能（拉伸时现象） | GB/T 35467-2017 | GB/T 35467-2017 |  | ● |
| 5 | 撕裂力 | GB/T 35467-2017 | GB/T 35467-2017 |  | ● |
| 6 | 耐热性 | GB/T 35467-2017 | GB/T 35467-2017 | ● |  |
| 7 | 低温柔性 | GB/T 35467-2017 | GB/T 35467-2017 | ● |  |
| 8 | 不透水性 | GB/T 35467-2017 | GB/T 35467-2017 | ● |  |
| 9 | 卷材与卷材剥离强度（搭接边）（无处理） | GB/T 35467-2017 | GB/T 35467-2017 | ● |  |
| 10 | 卷材与卷材剥离强度（搭接边）（浸水处理） | GB/T 35467-2017 | GB/T 35467-2017 |  | ● |
| 11 | 卷材与卷材剥离强度（搭接边）（热处理） | GB/T 35467-2017 | GB/T 35467-2017 |  | ● |
| 12 | 渗油性 | GB/T 35467-2017 | GB/T 35467-2017 |  | ● |
| 13 | 持粘性 | GB/T 35467-2017 | GB/T 35467-2017 |  | ● |
| 14 | 与水泥砂浆剥离强度（无处理） | GB/T 35467-2017 | GB/T 35467-2017 | ● |  |
| 15 | 与水泥砂浆剥离强度（热处理） | GB/T 35467-2017 | GB/T 35467-2017 |  | ● |
| 16 | 热老化（拉力保持率） | GB/T 35467-2017 | GB/T 35467-2017 |  | ● |
| 17 | 热老化（伸长率保持率） | GB/T 35467-2017 | GB/T 35467-2017 |  | ● |
| 18 | 热老化（低温柔性） | GB/T 35467-2017 | GB/T 35467-2017 |  | ● |
| 19 | 尺寸变化率 | GB/T 35467-2017 | GB/T 35467-2017 |  | ● |
| 20 | 热稳定性 | GB/T 35467-2017 | GB/T 35467-2017 |  | ● |
| a 极重要质量项目 b 重要质量项目 |  |  |  |  |  |

表7 自粘聚合物改性沥青防水卷材产品检验项目

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验方法 | 重要程度分类 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | A类a | B类b |
| 1 | 拉伸性能（拉力） | GB 23441-2009 | GB 23441-2009 |  | ● |
| 2 | 拉伸性能（最大拉力时延伸率） | GB 23441-2009 | GB 23441-2009 |  | ● |
| 3 | 拉伸性能 （沥青断裂延伸率） | GB 23441-2009 | GB 23441-2009 |  | ● |
| 4 | 拉伸性能 （拉伸时现象） | GB 23441-2009 | GB 23441-2009 |  | ● |
| 5 | 钉杆撕裂强度 | GB 23441-2009 | GB/T 328.18-2007 |  | ● |
| 6 | 耐热性 | GB 23441-2009 | GB 23441-2009 |  | ● |
| 7 | 低温柔性 | GB 23441-2009 | GB 23441-2009 | ● |  |
| 8 | 不透水性 | GB 23441-2009 | GB 23441-2009 | ● |  |
| 9 | 剥离强度 | GB 23441-2009 | GB 23441-2009 | ● |  |
| 10 | 渗油性 | GB 23441-2009 | GB 23441-2009 |  | ● |
| 11 | 持粘性 | GB 23441-2009 | GB 23441-2009 |  | ● |
| 12 | 热老化 （拉力保持率） | GB 23441-2009 | GB 23441-2009 |  | ● |
| 13 | 热老化（最大拉力时延伸率） | GB 23441-2009 | GB 23441-2009 |  | ● |
| 14 | 热老化（低温柔性） | GB 23441-2009 | GB 23441-2009 |  | ● |
| 15 | 热老化（剥离强度卷材与铝板） | GB 23441-2009 | GB 23441-2009 |  | ● |
| 16 | 热稳定性 | GB 23441-2009 | GB 23441-2009 |  | ● |
| 17 | 可溶物含量 | GB 23441-2009 | GB/T 328.26-2007 | ● |  |
| 18 | 热老化 （尺寸稳定性） | GB 23441-2009 | GB 23441-2009 |  | ● |
| 19 | 自粘沥青再 剥离强度 | GB 23441-2009 | GB 23441-2009 |  | ● |
| a 极重要质量项目 b 重要质量项目 |  |  |  |  |  |

表8  聚氯乙烯（PVC）防水卷材检验项目

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验方法 | 重要程度分类 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | A类a | B类b |
| 1 | 中间胎基上面树脂层厚度 | GB 12952-2011 | GB 12952-2011 |  | ● |
| 2 | 拉伸性能 （最大拉力） | GB 12952-2011 | GB 12952-2011 |  | ● |
| 3 | 拉伸性能 （拉伸强度） | GB 12952-2011 | GB 12952-2011 |  | ● |
| 4 | 拉伸性能（最大拉力时伸长率） | GB 12952-2011 | GB 12952-2011 |  | ● |
| 5 | 拉伸性能 （断裂伸长率） | GB 12952-2011 | GB 12952-2011 |  | ● |
| 6 | 热处理尺寸变化率 | GB 12952-2011 | GB 12952-2011 |  | ● |
| 7 | 低温弯折性 | GB 12952-2011 | GB/T 328.15 | ● |  |
| 8 | 不透水性 | GB 12952-2011 | GB 12952-2011 | ● |  |
| 9 | 抗冲击性能 | GB 12952-2011 | GB 12952-2011 |  | ● |
| 10 | 抗静态荷载 | GB 12952-2011 | GB 12952-2011 |  | ● |
| 11 | 直角撕裂强度 | GB 12952-2011 | GB 12952-2011 |  | ● |
| 12 | 梯形撕裂强度 | GB 12952-2011 | GB 12952-2011 |  | ● |
| 13 | 吸水率 | GB 12952-2011 | GB 12952-2011 |  | ● |
| 14 | 接缝剥离强度 | GB 12952-2011 | GB 12952-2011 |  | ● |
| a 极重要质量项目 b 重要质量项目 |  |  |  |  |  |

表9  高分子防水卷材产品检验项目

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验方法 | 重要程度分类 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | A类a | B类b |
| 1 | 拉伸强度 | GB/T 18173.1-2012 | GB/T 18173.1-2012 |  | ● |
| 2 | 拉断伸长率 | GB/T 18173.1-2012 | GB/T 18173.1-2012 |  | ● |
| 3 | 撕裂强度 | GB/T 18173.1-2012 | GB/T 18173.1-2012 |  | ● |
| 4 | 不透水性 | GB/T 18173.1-2012 | GB/T 18173.1-2012 | ● |  |
| 5 | 低温弯折 | GB/T 18173.1-2012 | GB/T 18173.1-2012 | ● |  |
| 6 | 加热伸缩量 | GB/T 18173.1-2012 | GB/T 18173.1-2012 |  | ● |
| 7 | 热空气老化 | GB/T 18173.1-2012 | GB/T 3512-2014 |  | ● |
| 8 | 耐碱性 | GB/T 18173.1-2012 | GB/T 1690-2010 |  | ● |
| 9 | 复合强度(FS2型表层与芯层) | GB/T 18173.1-2012 | GB/T 18173.1-2012 |  | ● |
| a 极重要质量项目 b 重要质量项目 |  |  |  |  |  |

注：1、弹性体改性沥青防水卷材、预铺防水卷材（PY类）、湿铺防水卷材（PY类）进行拉力和延伸率检测时，采用引伸计法，标距间距（180±2）mm。

2、在高分子防水材料-片材产品进行60℃拉伸强度、-20℃拉断伸长率检测时，优先采用Ⅱ型试样。

3、聚氯乙烯防水卷材抽取L类、GL类产品时，必须为单面复合产品。

三 判定规则

（一）依据标准

GB 12952-2011《聚氯乙烯（PVC）防水卷材》

GB/T 18173.1-2012《高分子防水材料 第1部分：片材》

GB 18242-2008《弹性体改性沥青防水卷材》

GB 23441-2009《自粘聚合物改性沥青防水卷材》

GB/T 23457-2017《预铺防水卷材》

GB/T 35467-2017《湿铺防水卷材》

GB/T 328.15-2007《建筑防水卷材试验方法 第15部分：高分子防水卷材 低温弯折性》

GB/T 328.18-2007《建筑防水卷材试验方法 第18部分：沥青防水卷材 低温弯折性》

GB/T 328.26-2007《建筑防水卷材试验方法 第26部分：沥青防水卷材 可溶物含量（浸涂材料含量）》

GB/T 3512-2014《硫化橡胶或热塑性橡胶 热空气加速老化和耐热试验》

GB/T 1690-2010《硫化橡胶或热塑性橡胶 耐液体试验方法》

相关的法律、行政法规、部门规章、规范性文件

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

（二）判定原则

经检验，所检验项目全部符合标准要求，判定为被抽查产品未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定，但应在检验报告备注中进行说明。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定，但应在检验报告备注中进行说明。